	 Vítex CZ a.s.
 Na Zahrádkách 270

 768 61 Bystřice pod Hostýnem
	PODNIKOVÁ NORMA

Čepička pletená pod přilbu
       
	Vydání: 1



	
	
	Změna: 0



	
	
	Strana 2/4



Čepička pletená pod přilbu
Obsah:

I. Všeobecně

II. Technické požadavky

1. Provedení

2. Rozměry

3. Materiál

4. Značení

5. Zkoušení, třídění výrobků

6. Balení, dodávání

III. Související normy
IV. Přílohy

1. Nákres čepičky
Tato podniková norma platí pro Čepičku pletenou pod přilbu
I. Všeobecně

Výrobek je určen k ochraně hlavy před nepříznivými povětrnostními podmínkami. 

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání.

II. Technické požadavky

1. Provedení

Konfekční zpracování : 

Na výrobu čepice se používá oboulícní úplet s pevným okrajem,který je pleten na plochém pletacím stroji značky Univerzal v rozdělení jehel 10.

Po složení,urovnání a navrstvení úpletu po 5 kusech je podle dané šablony za pomoci pásové pily 
uřezán potřebný tvar. Přední díl čepičky je cca o 3,5 cm kratší.
Čepička je sešitá na čtyřnitném obnitkovacím stroji s vložením etikety,na které jsou údaje

potřebné pro ošetřování výrobku.
Švy musí být pružné natolik,aby při roztažení nepraskaly.   

2. Rozměry

Velikost čepičky je univerzální - UNI
Rozměry částečně určuje pružnost úpletu.Tolerance rozměrů je +- 1,5 cm.

3. Materiál

Pro výrobu čepice se používá příze tmavomodré barvy 
v materiálovém složení 50% vlna Merinofine 50% Acryl a síle příze Nm 28/2.

Barva šicích nití koresponduje s barvou základního materiálu. 

4. Značení

Hotové výrobky jsou značeny etiketou s údaji o  výrobci,složení materiálu,velikostí UNI
 a ošetřovacími symboly [image: image1.png]& KA XE




Praní na 30 0C ,chemicky nečistit , nebělit , nežehlit , nesušit v sušičce
5. Zkoušení, třídění výrobků

K používaným materiálům dodávají výrobci podklady týkající se jejich vlastností, včetně stálosti vybarvení, srážlivosti. Výrobky se dodávají vždy v 1.volbě.

6. Balení, dodávání

Po klasifikační kontrole se každá čepička vloží do sáčku a následně do kartonu.

Velikost kartonu určuje počet výrobků.
Výrobky se musí skladovat v suchém a temném prostředí při maximální teplotě do 30o  C.

Výrobek se musí ošetřovat dle symbolů označených na etiketě.
Fyzikální a mechanické vlastnosti budou při správném zacházení s výrobkem zachovány po celou dobu životnosti.

Záruční doba je 2 roky ode dne výdeje zboží konečnému uživateli.

III. Související normy a terminologie

ČSN 80 5004  - norma pro zpracování výrobku
EN ISO 3758  - norma pro ošetření výrobku

ČSN 80 7040  - metodika měření rozměrů hotových výrobků
           IV.        Přílohy

1.           Nákres čepičky
Příloha č.1[image: image2.jpg]



Nákres čepičky


















�














