307118 – Overal  CHEMSAFE
Návod na použitie
[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf] 

[image: image3.png]


[image: image4.png]TYPEG

Qi



Značenie výrobku:
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označenie použitia odevu:





Obchodný názov výrobku
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ochrana proti chemikáliám





Označenie  modelu





Ochranné vlastnosti a odolnosť overalu CHEMSAFE 307118





Fyzikálne dáta�
Skúšobná  metóda�
hodnota�
trieda�
�
Odolnosť v odere�
EN 530/2 �
>100 cyklov�
2�
�
Pevnosť v ťahu�
EN ISO 13934-1�
85 / 40�
1�
�
Odolnosť proti praskaniu pri ohybe�
ISO 7854/B�
>100 000 cyklov�
6�
�
Odolnosť proti prepichnutiu�
EN 863 �
17 N�
2�
�
Odolnosť proti zapáleniu�
EN 13274-4�
Nehorľavý materiál�
�
�
Odolnosť proti trhaniu�pozdĺžne �priečne�
�ISO 9073-4�
�40,2 N�25,0 N�
2�
�
Pevnosť švov �
EN 13935-2�
70 N�
2�
�
Vlastnosti kompletného odevu�
�
�
�
�
Odolnosť proti postriekaniu kvapalinou�
EN 468�
vyhovuje�
�
�
Prieniku aerosoliam �
EN ISO 13982-1�
vyhovuje�
�
�
Odolnosť proti penetrácii  kvapalín�
DIN EN 368�
Index priepustnosti (%)�
Index odpudivosti (%)�
�
�
Kyselina sírová 30%�
�
0�
98�
3�
�
Hydroxid sodný 10%�
�
0�
99�
3�
�
p-xylen�
�
0�
95�
3�
�
Butanol-n�
�
0�
97�
3�
�
Odolnosť proti prieniku rádioaktívnych častíc�
EN 1073-2:2002�
Ochranný faktor 21,7 �
1�
�
Ochrana proti prieniku infekčných činiteľov�
EN 14126:2003�
vyhovuje�
�
�






Pred použitím: skontrolujte či nie sú poškodené švy, zipsy  alebo či odev nevykazuje iné defekty. Nikdy nepoužívajte poškodený odev. Deklarovanou ochranu zaisťuje iba odev vhodnej  veľkosti, zo zapnutým zipsom nasadenou kapucňou a zalepenými poklopmi – ak sú na odeve.





Typické oblasti použitia: Tieto overaly sú určené k ochrane užívateľa pred škodlivými látkami a k ochrane citlivých výrobkov pred kontamináciou človekom. Obvyklé použitie je ochrana proti jemným časticiam (prachu) a postriekaniu kvapalinami.





Možné obmedzenia použitia: Vystavenie sa určitým veľmi jemným časticiam alebo intenzívnemu striekaniu kvapalinami môže vyžadovať silnejšiu mechanickú bariéru ako ponúka tento overal. Vhodnosť použitia toho to oblečenia spolu s ďalšími doplnkami (rukavice, obuv, respirátory) musí posúdiť užívateľ po eventuálnom  poradení s dodávateľom. Výrobca neprijíma akúkoľvek zodpovednosť  za toto oblečení pokiaľ bolo použito nevhodne.





Skladovanie: V obvyklých skladovacích podmienkach.





Likvidácia: Odevy CHEMSAFE môžu byť spaľované  bez nebezpečného  poškodenia životného prostredia. Nebezpečné splodiny môžu vzniknúť iba z materiálov kontaminujúcich odev pri použití.








 Ochranné vlastnosti a odolnost overalu CHEMSAFE 307118











Tabuľka veľkosti:


Veľkosť�
Obvod hrudníku - cm�
Výška postavy - cm�
Veľkosť�
Obvod hrudníku - cm�
Výška postavy - cm�
�
S�
84 - 92�
162 - 170�
XL�
108 - 116�
180 - 188�
�
M�
92 - 100�
168 - 176�
XXL�
116 - 124�
186 - 194�
�
L�
100 - 108�
174 - 182�
XXXL�
124 - 132�
194 - 202�
�






výrobok je horľavý, chrániť pred ohňom alebo intenzívnym  zdrojom tepla. 





výrobok sa nesmie chemický čistiť





výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej  sušičke





veľkosť viď. tabuľka veľkosti





ochrana proti časticiam


(prachu) podľa EN ISO 13982-1





Obmedzená ochrana proti postreku kvapalinami





antistatická úprava - elektrostatická ochrana podľa  EN 1149-1





piktogram s označením veľkosti viď. tabuľka veľkosti





značka zhody CE s číslom notifikovanej osoby 0302, ANCCP, Via Rombon 11, I-20134 Milano, Itálie





Dovozca odevu





ochrana proti rádioaktívnemu prachu podľa�EN 1073-2





odporúčanie pre používateľa oboznámenie sa s návodom





výrobok sa nesmie prať





výrobok sa nesmie žehliť





ochrana proti biologickému riziku EN 14126





Dovozca: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Zličín Business centrum, Na Radosti 419, Praha 5 Zličín


SPLNOMOCNENEC pre SR: PROTECT s.r.o. , Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
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